## Slide 1: Physics-based Modeling and Efficient Computational Frameworks of Detrapping in 3-D NAND Flash
2026. 08. 31
석사과정
진 명
Department of Electrical and Computer Engineering
Seoul National University

## Slide 2: 인품 및 태도

## Slide 3: Content
Introduction: 3-D NAND Flash의 Retention Loss
BETOX Trapped Electron Detrapping 모델링
Time-Step-Free Physics-Based Retention 모델링
Summary and Future Works

## Slide 4: Introduction
3-D NAND Flash memory는 charge-trap stack 내부에 저장된 trapped electron을 통해 정보를 저장함
Retention 시간이 증가하면 trapped electron의 detrapping으로 인해 Vth 감소 발생
Cylindrical 구조와 CTN 내부 arbitrary trapped electron distribution을 고려하기 위한 physics-based modeling 필요
Jin, TED 2025
Trapped Electrons
filler
channel
BETOX
CTN
BOX
WL

## Slide 5: BETOX Trapped Electron Detrapping Modeling
Emission rate 모델링 결과식 (Jin, TED 2025)
BETOX의 O/N/O/N/O 5-layer 구조 Poisson solution
Jin, TED 2025
,
,

## Slide 6: Alignment with Previous Studies
filler
Si-channel
TOX
CTN

## Slide 7: Alignment with Previous Studies
조형준 P/E cycle region D (Jo, TED 2023) 측정치 비교
측정 상황 구현
0V ~ -5V WL voltage sweep
in 2ms
근거)
조형준 졸업논문 내용 중
P/E cycle period 20ms
측정상황 최대한 모사하여 detrapping 만으로 P/E cycle dependent region D 부분에 대한 설명 가능
(confidential)

## Slide 8: Visualization of Charge Node Analysis
Q
ΔQ0
ΔQ1
ΔQN
=
+
+
+
...
=
+
+
+
...
r0
r1
rN
...
CTN charge
ΔQi = πri2(nt,i+1-nt,i)
nt,0 = 0
nt,N+1 = 0
where, i=1-N
ΔQ0
ΔQ1
ΔQ2
ΔQ3
ΔQN-1
ΔQN
Jin, EDL 2026
CTN 영역을 N개의 radial charge cell으로 분할
각각의 equivalent charge node ΔQi으로 표현할 수 있음

## Slide 9: Detailed Poisson Solution
N+2 layer 의 전위 분포
경계조건 행렬식 정리
선형방정식
Jin, EDL 2026
역행렬 계산…? x = A-1b ..?
ΔVth를 구하는데 있어 모든 coefficient 계산은 불필요!

## Slide 10: Q-ΔVth Optimized Calculation
ΔVth : channel에서의 전기장의 세기가 중요
Cramer’s rule에 따르면,
Jin, EDL 2026
KTOX 값을 일치시키는게 ΔVth 값 구하는 핵심 과정!

## Slide 11: Time-step-free Physics-based Modeling
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
Jin, EDL 2026
계산 비용은 final retention time 자체가 아니라
trap bin 수와 evaluated time point 수에 의해 결정
CTN
TOX
BOX
Si-channel
WL

## Slide 12: Time-step-free Physics-based Modeling
Numerical 상관관계 실험
trap bin을 10-140 등분하여 비교 테스트
100등분 이상부터 수렴
CTN slice를 5-50 등분하여 비교 테스트
30등분 이상부터 수렴
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
Jin, EDL 2026
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산

## Slide 13: Time-step-free Physics-based Modeling
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
Jin, EDL 2026
3.1 eV
1.0 eV
3.65 eV
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산
주어진 initial band diagram을 기준으로 channel 방향과 word line (WL) 방향으로의 emission rate을 계산

## Slide 14: Time-step-free Physics-based Modeling
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
초기 전하 분포
closed-form evaluation
Detrapping Autonomous ODE
: Autonomous ODE
Jin, EDL 2026
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산
위 식을 풀면, 시간에 따른 일반해를 구할 수 있음

## Slide 15: Validation of Time-Step-Free Evaluation
Jin, EDL 2026
Time-step-free evaluation의 validity를 확인하기 위해 iteration test를 수행함
시간이 지남에 따라 τ값 증가: negative feedback >> 전자가 빠진 이후에 τ 영향
Iterative test를 진행한 결과와 iteration이 없는 단일계산으로 진행한 time-step-free evaluation의 차이가 109 [s] 이상의 시간이 지나야 3%가량 차이 발생
두 결과의 차이가 작아 time-step-free approximation이 유효함을 확인함
초기 τ [s]
|TC| 감소량
최종 τ [s]
6 nm
1 nm
6.23 1.33e4 6.92e7 4.02e11 2.65e15 1.7e19 9.97e23
-21.7% -24.6% -25.1% -22.2% -17.5% -8.6% +456.9%
8.44 1.88e4 9.87e7 5.46e11 3.39e15 1.96e19 1.8e23
전체적으로 시간이 지남에 따라 τ 증가
TOX
BOX
CTN

## Slide 16: Cryogenic-like Emulation
tTOX
= 3, 3.5, 4, 4.5, 5 [nm]
측정치 – TCAD
O/N/O = 3/6/8 [nm]
모델 – TCAD
tTOX = 3 ~ 5 [nm] 변화에 따른 변동 검증
Iterative calculation이 없는 환경에서 높은 정확성
Jin, EDL 2026
극저온 환경과 σn→0 간의 수렴 상관 관계를 활용하여 Cryogenic-like emulation 환경 구현 및 calibration
ΔVth는 A.U. 값이지만, tTOX 값 조절을 하며 time scale을 기준으로 calibration

## Slide 17: CTN Detrapping in Various Temperature
Thermal activation: nonradiative multiphonon transition
Phonon-assisted emission model
Transmission coefficient transition level adaptable
phonon interaction
: lattice phonon property
ET
: electron energy activation
adaptable |TC|

## Slide 18: CTN Detrapping in Various Temperature
where,
Palma, Physcis Review B 1997
physical prefactor
Huang Kernal for phonon absorption
nonradiative multiphonon term

## Slide 19: CTN Detrapping in Various Temperature
Phonon assisted detrapping emission의 경우, 기여도가 매우 작음
Elastic detrapping emission 에서 temperature variation은 있긴하나 매우 작음
BETOX detrapping in temperature Variation

## Slide 20: Computational Impact
Property
Transient TCAD
Time-step-free model
Temporal
treatment
Sequential
time stepping
Final-time
dependence
Runtime grows as
simulated retention time increases
Independent of final
physical time for fixed queries
Average
runtime
27483 s
3.926 s
Closed-form evaluation
≈ 7000×
runtime reduction
TCAD 는 final physical time까지 time step 별 순차적으로 계산
Time-step-free model은 closed-form evaluation
Computational resource는 final retention time 자체가 아니라 trap bin 수와 evaluated time point 수에 의해 결정
Jin, EDL 2026

## Slide 21: Simplified Compact Model
(2) Trap depth (j) 부분에 대한 discretization을 특정하여 활용

## Slide 22: Summary and Future Works
Summary
TAT 성분이 retention loss에 기여하는 바는 매우 제한적임
BETOX trap-to-band tunneling emission rate 모델링
Detrapping model을 기반으로 측정치 alignment
CTN 전자 임의 분포에 대한 ΔVth 계산 framework 구축
Closed-form autonomous ODE 기반 time-step-free retention 모델 제안
현재 모델 기반으로 room temperature detrapping
Cryogenic-like TCAD 검증 및 ~7000x 시뮬레이션 시간 단축 확인

## Slide 23: 성적