## Slide 1: Time-Step-Free Physics-based Modeling of Retention Loss in Cryogenic 3-D NAND Flash
2026. 07. 24
석사과정
진 명
Department of Electrical and Computer Engineering
Seoul National University

## Slide 2: Content
Introduction: 3-D NAND Flash의 Retention Loss
BETOX Trapped Electron Detrapping 모델링
CTN discretization 분석 및 Q-ΔVth 계산
Time-Step-Free Physics-Based Retention 모델링
Cryogenic-like TCAD 검증 및 계산 효율 분석
Detrap modeling에서 TAT를 제외한 이유
Summary and Future Works

## Slide 3: Introduction
3-D NAND Flash memory는 charge-trap stack 내부에 저장된 trapped electron을 통해 정보를 저장함
Retention 시간이 증가하면 trapped electron의 detrapping으로 인해 Vth 감소 발생
Cylindrical 구조와 CTN 내부 arbitrary trapped electron distribution을 고려하기 위한 physics-based modeling 필요
Jin, TED 2025
Trapped Electrons
filler
channel
BETOX
CTN
BOX
WL

## Slide 4: BETOX Trapped Electron Detrapping Modeling
BETOX Region
(ONO)
Trap-to-Band Tunneling Emission
CTN
Region
n1
Si-Channel
BETOX
o1
EF
Program (VG = Vpgm)
JFN
Si-Channel
n1
o1
BETOX
EF
Retention (VG = 0 V)
eTBT
eDT
Program 동작에서는 강한 전기장에 의해 FN tunneling이 발생함
하지만, Retention 상태에서는 VG = 0V 이므로 충분한 전자가 conduction band 에 축적되지 않아 direct tunneling의 영향이 감소함
Jin, TED 2025
BETOX 내부에 trapped된 electron은 channel conduction band 으로 trap-to-band tunneling emission 될 수 있음

## Slide 5: BETOX Trapped Electron Detrapping Modeling
Emission rate 모델링 결과식 (Jin, TED 2025)
BETOX의 O/N/O/N/O 5-layer 구조 Poisson solution
Jin, TED 2025
,
,

## Slide 6: CTN Trapped Electron Detrapping
BETOX detrapping 연구를 통해 local trap-to-band emission rate 모델링 구축
실제 retention loss 예측을 위해서는 CTN trapped electrons의 trap-to-band detrapping emission 모델링 구축이 필요함
기존모델 (Amoroso, TED 2011)은 CTN charge를 uniform distribution으로 가정하는 한계가 있음
본 연구에서는 arbitrary radial charge distribution에 대한 모델링으로 확장
Jin, EDL 2026

## Slide 7: Visualization of Charge Node Analysis
Q
ΔQ0
ΔQ1
ΔQN
=
+
+
+
...
=
+
+
+
...
r0
r1
rN
...
CTN charge
ΔQi = πri2(nt,i+1-nt,i)
nt,0 = 0
nt,N+1 = 0
where, i=1-N
ΔQ0
ΔQ1
ΔQ2
ΔQ3
ΔQN-1
ΔQN
Jin, EDL 2026
CTN 영역을 N개의 radial charge cell으로 분할
각각의 equivalent charge node ΔQi으로 표현할 수 있음

## Slide 8: Detailed Poisson Solution
N+2 layer 의 전위 분포
경계조건 행렬식 정리
선형방정식
Jin, EDL 2026
역행렬 계산…? x = A-1b ..?
ΔVth를 구하는데 있어 모든 coefficient 계산은 불필요!

## Slide 9: Q-ΔVth Optimized Calculation
ΔVth : channel에서의 전기장의 세기가 중요
Cramer’s rule에 따르면,
Jin, EDL 2026
KTOX 값을 일치시키는게 ΔVth 값 구하는 핵심 과정!

## Slide 10: Q-ΔVth Optimized Calculation
Jin, EDL 2026
결론: 임의로 주어진 CTN내의 discretized 분포에 대한 ΔVth 계산식
초기 입력 조건: ,

## Slide 11: Time-step-free Physics-based Modeling
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
Jin, EDL 2026
계산 비용은 final retention time 자체가 아니라
trap bin 수와 evaluated time point 수에 의해 결정
CTN
TOX
BOX
Si-channel
WL

## Slide 12: Time-step-free Physics-based Modeling
Numerical 상관관계 실험
trap bin을 10-140 등분하여 비교 테스트
100등분 이상부터 수렴
CTN slice를 5-50 등분하여 비교 테스트
30등분 이상부터 수렴
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
Jin, EDL 2026
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산

## Slide 13: Time-step-free Physics-based Modeling
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
Jin, EDL 2026
3.1 eV
1.0 eV
3.65 eV
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산
주어진 initial band diagram을 기준으로 channel 방향과 word line (WL) 방향으로의 emission rate을 계산

## Slide 14: Time-step-free Physics-based Modeling
1. Initial state
nt0(r, Et)
2. Emission rates
ech, eWL
3. Direct evaluation
nt(r, Et, t)
초기 전하 분포
closed-form evaluation
Detrapping Autonomous ODE
: Autonomous ODE
Jin, EDL 2026
핵심 원리: initial trapped charge distribution으로 부터 target retention time의 ΔVth를 직접 계산
위 식을 풀면, 시간에 따른 일반해를 구할 수 있음

## Slide 15: Validation of Time-Step-Free Evaluation
Jin, EDL 2026
Time-step-free evaluation의 validity를 확인하기 위해 iteration test를 수행함
Iterative test를 진행한 결과와 iteration이 없는 단일계산으로 진행한 time-step-free evaluation의 차이가 109 [s] 이상의 시간이 지나야 3%가량 차이 발생
두 결과의 차이가 작아 time-step-free approximation이 유효함을 확인함
< 3% difference
after 109 s

## Slide 16: Cryogenic Retention Condition
실험 측정 결과 (Refaldi, IRPS 2025)
실험적으로 Detrapping effect를 분리하는 기법
  Thermal transition 억제
  Detrapping effect 분리
Modeling validation에 적합한 measurement reference 제공 (단, 단위는 A.U.)
극저온 조건이 필요한 이유?

## Slide 17: Cryogenic-like TCAD Emulation
온도 – σn 수렴성 테스트: 극저온 환경과 σn→0 사이의 상호
300 K → 83 K (TCAD 최저온도)
10-16 → 10-31 → … [cm2]
σn → 0 지속적으로 확장 가능
Cyrogenic-like TCAD Emulation Physics deck
SRH Recombination, Fermi statistics, non-local tunneling, Poole-Frenkel emission, thermionic emission

## Slide 18: Cryogenic-like Emulation
tTOX
= 3, 3.5, 4, 4.5, 5 [nm]
측정치 – TCAD
O/N/O = 3/6/8 [nm]
모델 – TCAD
tTOX = 3 ~ 5 [nm] 변화에 따른 변동 검증
Jin, EDL 2026
측정치와 TCAD calibration 진행
ΔVth는 A.U. 값이지만, tTOX 값 조절을 하며 time scale을 기준으로 calibration

## Slide 19: Computational Impact
Property
Transient TCAD
Time-step-free model
Temporal
treatment
Sequential
time stepping
Final-time
dependence
Runtime grows as
simulated retention time increases
Independent of final
physical time for fixed queries
Average
runtime
27483 s
3.926 s
Closed-form
evaluation of Eq. (13)
≈ 7000×
runtime reduction
TCAD 는 final physical time까지 time step 별 순차적으로 계산
Time-step-free model은 closed-form evaluation
Computational resource는 final retention time 자체가 아니라 trap bin 수와 evaluated time point 수에 의해 결정
Jin, EDL 2026

## Slide 20: Limited Contribution of TAT
가능 경로 수 (Route Count) 개념 활용하여 TAT 제외 이유
filler
Si-channel
TOX
CTN
filler
Si-channel
TOX
CTN
CTN > Si-channel (Detrap)
CTN > TOX > Si-channel (TAT)
가능 경로 수
(Route Count)
detrap 통과 넓이
2πrTOX, centroid LWL
가능 경로 수
(Route Count)
TAT 통과 넓이
#trap atrap2
통과 넓이 대폭 감소로 인한 가능 경로 수 감소
cf) atrap ~ 1.7Å

## Slide 21: Limited Contribution of TAT
CTN
TOX
Si-channel
BETOX total trap density (measurement)
1k: 4.49 × 1016 cm-3
10k: 1.16 × 1017 cm-3
50k: 1.89 × 1017 cm-3
CTN trap [#]
0.55
1.42
2.03
Jin, EDL (2026)
Detrapping Model
Jin, TED (2025)
Effective route count modeling
⸫ Simulation Result
endurance 별로 차이는 있으나, CTN detrap의 넓은 emission route를 극복할 순 없다
Jin, TED (2025)

## Slide 22: Summary and Future Works
Future Works
cell-to-cell variation 및 retention 산포 적용 가능한 모델링 셋업
SPICE 등 cell 단위의 reliability simulation과의 연계
Summary
BETOX trap-to-band tunneling emission rate 모델링 (Jin, TED 2025)
CTN 전자 임의 분포에 대한 ΔVth 계산 framework 구축
Closed-form autonomous ODE 기반 time-step-free retention 모델 제안
Cryogenic-like TCAD 검증 및 ~7000x 시뮬레이션 시간 단축 확인
현 모델 기반으로 detrap 성분과 TAT 성분 비교